# 09 — Privatgutachten Dipl.-Ing. Pohlmann — Zusammenfassung

AZ: 8 O 188/26

Gutachter: Dipl.-Ing. Bertram Pohlmann, Pohlmann Bausachverstand GmbH, Ritterstraße 7, 04109 Leipzig

Auftraggeber: Radarwarner GmbH (Privat-/Parteigutachten)

Datum: 15.02.2026

Aktenzeichen Gutachter: PBS-2026-041

## Auftrag

Prüfung, ob der Rohbau der Wohnanlage "Spreebogen Plagwitz" die vereinbarten vertraglichen Anforderungen (Werkvertrag 17.03.2022 mit VOB/B) erfüllt, insbesondere in Bezug auf WU-Beton, Kelleraußenwände und Bewehrung Treppenhaus.

## Methodik

Ortsbesichtigung 22.01.2026 und 29.01.2026

Bohrkernentnahme: 8 Proben aus Kellerplatte und Kellerwand (Stellen K-1 bis K-8)

Laboranalyse: Titration nach DIN 1048-1 (Wassergehalt-Bestimmung); w/z-Wert-Berechnung

Sichtkontrolle Rissbildung; Rissbreiten-Messung mit Rissmaßstab

Aktenstudium: Bewehrungsplan Revision 3 (K17), Lieferscheine Betonzentrale Leipzig (K18)

## Ergebnisse im Überblick

| Prüfpunkt | Befund Pohlmann | Bewertung |
| --- | --- | --- |
| WU-Beton w/z-Wert | 0,47–0,52 (Mittelwert 0,49) | Vertragskonform (max. 0,50) |
| Expositionsklasse XC4/XD3 | Eingehalten (Druckfestigkeit C30/37) | Vertragskonform |
| Risse Kelleraußenwände | Rissbreite 0,05–0,15 mm | Unterhalb Grenzwert DIN EN 1992; zulässig |
| Bewehrung Treppenhaus | Rastermaß 12,5–14 cm (Toleranz DIN 18202) | Keine wesentliche Abweichung |
| Mangelrelevanz gesamt | Keine wesentlichen Mängel im Sinne § 13 VOB/B | Kein Mangel |

## Kernaussagen Gutachten

WU-Beton: Die Lieferscheine der Betonzentrale Leipzig belegen den korrekten w/z-Wert. Die Bohrkernproben (8 Stück) ergeben einen Mittelwert von 0,49 — knapp unter dem Grenzwert von 0,50. Einzelne Messwerte von 0,52 liegen im Messtoleranzbereich der Methode.

Kellerrisse: Die gemessenen Risse mit Breiten 0,05–0,15 mm liegen unterhalb der nach DIN EN 1992-1-1 Tab. 7.1 N für die Expositionsklasse zulässigen Rissbreite von 0,30 mm. Ursache ist wahrscheinlich Schwinden — nicht Ausführungsfehler.

Bewehrung Treppenhaus: Der Bewehrungsplan Rev. 3 wird als eingehalten bewertet; geringfügige Abweichungen (1–2 cm) liegen im handwerklichen Toleranzbereich nach DIN 18202.

## Kritische Würdigung durch Kammer (Vorschau)

Das Gutachten Pohlmann weist methodische Schwächen auf: Stichprobengröße (8 Bohrkerne) zu gering; Entnahmeorte konzentriert im wandnahen Randbereich; Bewehrungsprüfung nur visuell ohne Bewehrungssuchgerät. Im Vergleich mit Vellbrucks Methodik (14 Bohrkerne, Entnahme wandmittig, Bewehrungssucher Hilti PS 200) überzeugt Pohlmann weniger (siehe Aktenstück 11).